ESMALTE METÁLICO MAXVINIL

Classificação: Conforme NBR ABNT 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.2.1.6 e especificado conforme ABNT NBR 15494.

Descrição: Recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de madeiras e metais ferrosos, para aplicações de fins imobiliários, proporcionando excelente alastramento e brilhos.

Indicação: Estruturas metálicas e de madeira.

Diferenciais: Secagem extra rápida.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: catálogo de cores, outras opções de cores sob consulta.

Acabamento: Brilhante

Sólidos/ Volume: 56,80V – 58,10 %

Sólidos/ Peso: 57,10 – 59,10 %

Viscosidade: 70 – 80 ku

Peso Específico: 1, 027 – 1, 067 g/cm3

VOC (compostos orgânicos Voláteis): 439 g/l

Ponto de Fulgor: > 100° C

Informações técnicas:

Composição: Solventes aromáticos e alifáticos isentos de benzeno; Resinas alquídicas, cargas minerais inertes e pigmentos Orgânicos e Inorgânicos de alta qualidade.

Prazo de validade: 36 meses

Informações toxicológicas: consultar FISPQ

Embalagem: Galão 3,6L

Dados de aplicação:

Rendimento: Galão 3,6L: 30 a 40 m²

Diluição: Diluir de 15% a 20% COM SOLVRAZ

Aplicação: Resolver / Airless (pressão de 40 a 50 lb)

Demãos: Aplicar 2 a 3 demãos normais com intervalo de 10 a 20 minutos. Pressão do ar entre 40 a 50 libras/pol², rolo ou pincel.

Secagem: Ao toque: 20 a 30 minutos

Manuseio: 1 hora

Final: 24 horas

Preparação da superfície:

De acordo com a ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado, firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão ou mofo;

· Manchas de gordura ou graxa em repinturas: lavar a superfície com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em madeiras novas utilizar estopas embebidas em aguarrás ou thinner. Partes soltas e mofadas devem ser eliminadas limpando a superfície com água sanitária e em seguida limpar a superfície com um pano umedecido com aguarrás e guardar a secagem.

Metais:

· Metais sem acabamento (novo): em metais ferrosos, lixar e limpar com um pano umedecido com aguarrás ou thinner. Aplicar uma demão de fundo anticorrosivo ZARCÃO UNIVERSAL. Em metais não ferrosos, lixar e limpar com um pano umedecido com aguarrás ou thinner. Aplicar uma demão de fundo promotor de aderência FUNDO PARA GALVANIZADOS. Em caso de metais oxidados, lixar e limpar com um pano umedecido com aguarrás. Aplicar uma demão de fundo anti-corrosivo ZARCÃO

UNIVERSAL.

· Metais com acabamento (repintura): em metais ferrosos, lixar até eliminar o brilho e limpar com um pano umedecido com Aguarrás ou thinner. Em caso de acabamento deteriorado, lixar ou aplicar removedor de pintura até a total remoção do acabamento e limpar com um pano umedecido com aguarrás ou thinner.

Condições ambientais:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes. Temperaturas no intervalo de 10ºC a 40ºC e umidade inferior a 90%. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Ao abrir a embalagem homogeneíze bem o produto. Até duas semanas pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer lave toda a superfície com água imediatamente. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Em pinturas internas ou externas, a aplicação ou retoque de massa podem causar diferenças de tonalidade ou intensidade de brilho. Observar que a imperfeição natural das paredes podem tornar-se mais evidentes após aplicação de acabamento com maior brilho. Caso de dúvidas, por favor, entrar em contato, tendo em mãos Nota Fiscal do produto e lote ou sua embalagem. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de desempenho nas sobras não utilizadas ou guardadas.

Precauções:

Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e mascara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provocar o vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação De segurança do Produto Químico – FISPQ. Emergência medica (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000 148110. Emergência e acidentes de transportes (24 horas): 08000 192274.

Observações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação à cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

Condições de asseguridade

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Informações adicionais

Ligue para: SAC( 65 ) 3611-3030 ou visite nosso site www.maxvinil.com.br