MAXTRAFEGO

Classificação: Conforme NBR ABNT 11862 – Tinta a base de Resina Acrílica para sinalização horizontal;

NBR ABNT 8169 – Tinta a base de Resina Acrílica para aeroportos e heliportos;

DER/SP – ET-DE-L00/019 – Sinalização Horizontal com Resina Vinílica ou Acrílica.

Descrição: Tinta para sinalização viária a base de Resina Acrílica, solventes, cargas minerais, pigmentos orgânicos ou inorgânicos. Alta resistência a intempéries e abrasão.

Indicação: Tinta acrílica estirenada a base de solvente recomendada para sinalização horizontal de rodovias, vias urbanas e aeroportos, secagem rápida, ótima resistência a abrasão e cor, forte aderência ao pavimento, ótima flexibilidade.

Propriedades Físico-Química

| Cor | Munsell | Coordenadas cromáticas X/Y |
| --- | --- | --- |
| Amarelo | 10 YR 7,5/14 | 0,389 – 0,545 | 0,399 – 0,535 |
| Branco | N 9,5 | 0,285 – 0,355 | 0,305 – 0,375 |
| Preto | N 0,5 | - | - |
| Vermelho | 7,5 R 4/14 | - | - |

Brilho Acabamento: Fosco

Densidade: 1,53 – 1,55 g /cm³

Viscosidade: 95 – 100 ku

Informações técnicas:

Composição: Tinta para sinalização viária horizontal a base de Resina Acrílica, solventes, cargas minerais, pigmentos orgânicos ou inorgânicos. Alta Resistência a intempéries e abrasão.

Prazo de validade: 36 meses

Informações toxicológicas: consultar FISPQ

Embalagem: Balde 18L

Dados de aplicação:

Rendimento: 35 a 45 m² por balde de 18L, com película entre 0,4 a 0,6mm.

Diluição: 0,5% a 10% em volume. Utilizar sempre diluente para Max Tráfego Maxvinil.

Aplicação: Manual: Rolo de lã, pincel ou pistola de aspersão

Mecânica: Máquinas de Pintura Viária Horizontal

Secagem: Tempo Máximo para liberação ao tráfego 30 minutos após a aplicação.

Preparação da superfície:

O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros casos excepcionais.

Certifique-se de que a superfície a ser demarcada está seca, livre de sujeira, óleos, graxa ou qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderência do produto ao pavimento. Aplique o produto na temperatura ambiente entre 5ºC e 40º C, com umidade relativa do ar até 80% desde que a temperatura do pavimento esteja 10º C e 45º C.

IMPORTANTE: Este produto foi aprovado após submeter-se a rigoroso controle de qualidade. Suas características serão mantidas desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as orientações do fabricante constante na embalagem. A performance de desempenho do produto dependem da correta preparação da superfície, condições climáticas, conhecimento técnico e prática do aplicador.

Condições ambientais:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes. Temperaturas no intervalo de 10ºC a 40ºC e umidade inferior a 90%. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Ao abrir a embalagem homogeneíze bem o produto. Até duas semanas pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer lave toda a superfície com água imediatamente. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Em pinturas internas ou externas, a aplicação ou retoque de massa podem causar diferenças de tonalidade ou intensidade de brilho. Observar que a imperfeição natural das paredes podem tornar-se mais evidentes após aplicação de acabamento com maior brilho. Caso de dúvidas, por favor, entrar em contato, tendo em mãos Nota Fiscal do produto e lote ou sua embalagem. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de desempenho nas sobras não utilizadas ou guardadas.

Precauções:

Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e mascara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provocar o vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação De segurança do Produto Químico – FISPQ. Emergência medica (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000 148110. Emergência e acidentes de transportes (24 horas): 08000 192274.

Observações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação à cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

Condições de asseguridade

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Informações adicionais

Ligue para: SAC( 65 ) 3611-3030 ou visite nosso site www.maxvinil.com.br