MASSA CORRIDA PVA

Classificação: Conforme NBR ABNT 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.7.2 e especificado conforme ABNT NBR 15348.

Descrição: É uma massa indicada para corrigir e nivelar imperfeições das superfícies internas, proporcionando um acabamento mais liso e requintado. Tem fácil aplicação e ótima lixabilidade.

Indicação: Pode ser aplicado em paredes internas (não molháveis) de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos de concreto e paredes pintadas com tinta látex PVA ou acrílica.

Diferenciais: Secagem rápida, acabamento liso e requintado

Propriedades Físico-Químicas

Cor: Branca

Acabamento: Proporcionando um acabamento mais liso e requintado

Sólidos/ Volume: 44,60 – 46,60%

Sólidos/ Peso: 68,40 – 70,40%

Peso Específico: 1,630 – 1,670 g/cm3

VOC (compostos orgânicos Voláteis): 4 g/l

Ponto de Fulgor: > 100° C

Informações técnicas:

Composição: Resina base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, cargas inertes, glicóis e tenso – ativos etoxilados, carboxilados e bactericidas.

Prazo de validade: 36 meses

Informações toxicológicas: consultar FISQP

Embalagem: Lata 25kg, Galão 3,6L, Litro 900mL,

Caixa 20 kg e  Saco 15kg.

Dados de aplicação:

Rendimento: Lata 25kg: 33 até 45 m²

Galão 3,6L: 8 até 12 m²

Litro 900mL: 2 até 3 m²

Caixa 20 kg: 26,4 até 36 m²

Saco 15kg:19,8 até 27 m²

Diluição: Pronta pra uso. Se julgar necessário diluir até 5% com água potável.

Aplicação: Desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas e sucessivas até obter o nivelamento desejado.

Demãos: Aplique de 1 a 2 demãos em camadas finas, obedecendo ao intervalo de 1 hora entre as demãos.

Secagem: Ao toque: 1 hora

Final: 4 horas

Preparação da superfície:

De acordo com a ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado, firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão ou mofo;

·Emboço, reboco novo ou concreto recém-executado: aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar pó. Aplicar selador para alvenaria;

·Reboco fraco, caiação e partes soltas: lixar e eliminar o pó e as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes;

·Superfícies pintadas: aplicar o acabamento;

·Substratos cerâmicos porosos, vitrificados e fibrocimento: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a

secagem;

·Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir com massa niveladora conforme o ambiente (interno ou externo);

·Partes mofadas: lavar com solução de água sanitária em partes iguais, esperar 6h e enxaguar bem. Aguardar a secagem;

·Superfícies com brilho: lixar e eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar a secagem;

·Superfícies com gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem;

·Superfícies com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Condições ambientais:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes. Temperaturas no intervalo de 10ºC a 40ºC e umidade inferior a 90%. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Ao abrir a embalagem homogeneíze bem o produto. Até duas semanas pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer lave toda a superfície com água imediatamente. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação.Em pinturas internas ou externas, a aplicação ou retoque de massa podem causar diferenças de tonalidade ou intensidade de brilho. Observar que a imperfeição natural das paredes podem tornar-se mais evidentes após aplicação de acabamento com maior brilho. Caso de dúvidas, por favor, entrar em contato, tendo em mãos Nota Fiscal do produto e lote ou sua embalagem. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de desempenho nas sobras não utilizadas ou guardadas.

Precauções:

Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e mascara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provocar o vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação De segurança do Produto Químico – FISPQ. Emergência medica (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000 148110. Emergência e acidentes de transportes (24 horas): 08000 192274.

Observações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação à cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

Condições de asseguridade

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Informações adicionais

Ligue para: SAC( 65 ) 3611-3030 ou visite nosso site www.maxvinil.com.br