MASSA CORRIDA PARA MADEIRA

Classificação: Conforme NBR ABNT 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.7.1 e especificado conforme ABNT NBR 15348.

Descrição: É uma massa indicada para corrigir e nivelar imperfeições das superfícies externas e internas, proporcionando um acabamento mais liso e requintado. Tem fácil aplicação e ótima lixabilidade. Pode ser aplicado em paredes de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos de concreto e paredes pintadas com tinta látex PVA ou acrílica.

Indicação: Indicada para corrigir e nivelar imperfeições das superfícies externas e internas

Diferenciais: Tem fácil aplicação e ótima lixabilidade, proporciona um acabamento mais liso e requintado.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: Branca

Brilho Acabamento: proporcionando um acabamento mais liso e requintado

Sólidos/ Volume: 44,90 – 46,90%

Sólidos/ Peso: 66,65 – 68,65%

Peso Específico: 1,363 – 1,423 g/cm3

VOC (compostos orgânicos Voláteis): 15,3 g/l

Ponto de Fulgor: > 100° C

Informações técnicas:

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, cargas inertes, glicóis e tenso - ativos etoxilados e carboxilados e bactericidas.

Prazo de validade: 36 meses

Informações toxicológicas: consultar FISQP

Embalagem: Lata 25kg, Galão 3,6L, Litro 900 ml, Caixa 20kg, Saco 15kg

Dados de aplicação:

Diluição: Pronta para uso.

Rendimento:

Lata 18L/ 30Kg: 39 a 54 m²

Lata 25kg: 33 a 45 m²

Galão 3,6L: 8 a 12 m²

Litro 900mL: 2 a 3 m²

Caixa 20kg: 26,4 a 36 m²

Saco 15kg:19,8 a 27 m²

Aplicação: desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas, obedecendo o intervalo de 1 hora entre demãos

Secagem: Ao toque 1 hora. Final 4 horas

No de demãos: Aplique 2 demãos em camadas finas, obedecendo o intervalo de 1 hora entre as demãos

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Preparação da superfície:

De acordo com a ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado, firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão ou mofo;

· Emboço, reboco novo ou concreto recém-executado: aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar pó. Aplicar selador para alvenaria;

· Reboco fraco, caiação e partes soltas: lixar e eliminar o pó e as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes;

· Superfícies pintadas aplicar o acabamento;

· Substratos cerâmicos porosos, vitrificados e fibrocimento: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem;

· Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir com massa niveladora conforme o ambiente (interno ou externo);

· Partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6h e enxaguar bem. Aguardar a secagem;

· Superfícies com brilho: lixar, eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar a secagem;

· Superfícies com gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem.

Condições ambientais:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes. Temperaturas no intervalo de 10ºC a 40ºC e umidade inferior a 90%. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Ao abrir a embalagem homogeneíze bem o produto. Até duas semanas pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer lave toda superfície com água imediatamente. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Em pinturas internas ou externas, a aplicação ou retoque de massa podem causar diferenças de tonalidade ou intensidade de brilho. Observar que a imperfeição natural das paredes pode tornar-se mais evidentes após aplicação de acabamento com maior brilho. Caso de duvidas, por favor, entrar em contato, tendo em mãos Nota Fiscal do produto e lote ou sua embalagem. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de desempenho nas sobras não utilizadas ou guardadas.

Precauções:

Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e mascara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provocar o vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação De segurança do Produto Químico – FISPQ. Emergência medica (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000 148110. Emergência e acidentes de transportes (24 horas): 08000 192274.

Observações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação à cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

Condições de asseguridade

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Informações adicionais

Ligue para: SAC( 65 ) 3611-3030 ou visite nosso site www.maxvinil.com.br