RESINA PARA PISO BASE SOLVENTE

Descrição: É um produto que proporciona excelente resistência, durabilidade e ótima aderência. Criado para a proteção e decoração de superfícies.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: Incolor

Brilho Acabamento: Brilhante

Sólidos/ Volume: 56,80V – 58,10 %

Sólidos/ Peso: 57,10 – 59,10 %

Viscosidade: 55 – 65 ku

Peso Específico: 0,860 – 1,00 g/cm3

VOC (compostos orgânicos Voláteis): 439 g/l

Ponto de Fulgor: > 100° C

Informações técnicas:

Composição: Resina acrílica estirenada, solvente do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno e metais pesados.

Prazo de validade: 36 meses

Informações toxicológicas: consultar FISPQ

Embalagem: Lata 18L e Galão 3,6L

Dados de aplicação:

Rendimento: Lata 18L: até 180 m²

Galão 3,6L: até 36 m²

Diluição: Substratos novos: 1ª demão 40% e demais demãos 10% COM SOLVRAZ

Repintura: todas as demãos 10% COM SOLVRAZ

Aplicação: Rolo, pistola convencional, equipamento air less ou trincha.

Demãos: 2 demãos com intervalo de 8 horas

Secagem: ao toque: 4 horas, final para trafego leve 24 horas, final para trafego pesado 48 horas

Preparação da superfície:

Condições ambientais: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes. Temperaturas no intervalo de 10ºC a 40ºC e umidade inferior a 90%. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Ao abrir a embalagem homogeneíze bem o produto. Até duas semanas pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer lave toda a superfície com água imediatamente. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação.Em pinturas internas ou externas, a aplicação ou retoque de massa podem causar diferenças de tonalidade ou intensidade de brilho. Observar que a imperfeição natural das paredes podem tornar-se mais evidentes após aplicação de acabamento com maior brilho. Caso de dúvidas, por favor, entrar em contato, tendo em mãos Nota Fiscal do produto e lote ou sua embalagem. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de desempenho nas sobras não utilizadas ou guardadas.

Precauções:

Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e mascara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provocar o vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação De segurança do Produto Químico – FISPQ. Emergência medica (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000 148110. Emergência e acidentes de transportes (24 horas): 08000 192274.

Observações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação à cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

Condições de asseguridade

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Informações adicionais

Ligue para: SAC( 65 ) 3611-3030 ou visite nosso site www.maxvinil.com.br