SELADOR PARA GESSO

Classificação: Conforme NBR ABNT 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas)  Tipo 4.1.2.6 e especificado conforme ABNT NBR 15079.

Descrição: É um selador, fácil de aplicar, proporciona acabamento fosco, tem excelente poder de aderência e penetração sobre placas de gesso comum ou acartonado (drywall). Age como fixadora de partículas soltas e quando usado como fundo sobre o gesso permite a aplicação de acabamentos com tintas Maxvinil.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: Branco e conforme catálogo de cores

Brilho Acabamento: Fosco

Sólidos/ Volume: 17,0 – 32,4 %

Sólidos/ Peso: 30,4 – 46,1 %

Viscosidade:86 – 92 ku

Peso Específico: 1,28 – 1,32 g/cm3

VOC (compostos orgânicos Voláteis): 20,48g/l

Ponto de Fulgor: > 100° C

Informações técnicas:

Composição: Resina base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes,glicóis e tenso – ativos etoxilados e carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas.

Prazo de validade: 36 meses

Informações toxicológicas: consultar FISQP

Embalagem: Lata 18L e Galão 3,6L

Dados de aplicação:

Rendimento: Lata de 18L: até 216 m²

Galão 3,6L: até 43,2m²

Diluição: fundo para gesso: 25% a 50%.

Aplicação: Rolo de lã, pincel, ou pistola.

Demãos: 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas.

Secagem: Ao toque: 1 hora

Final: 12 horas

Preparação da superfície:

De acordo com a ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado, firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão ou mofo;

·Emboço, reboco novo ou concreto recém-executado: aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar pó. Aplicar selador para alvenaria;

·Reboco fraco, caiação e partes soltas: lixar, eliminar o pó e as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes;

·Superfícies pintadas: aplicar o acabamento;

·Substratos cerâmicos porosos, vitrificados e fibrocimento: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem;

·Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir com massa niveladora conforme o ambiente (interno ou externo);

·Partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6h e enxaguar bem. Aguardar a secagem;

·Superfícies com brilho: lixar, eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar a secagem;

·Superfícies com gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem;

·Superfícies com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Condições ambientais:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes. Temperaturas no intervalo de 10ºC a 40ºC e umidade inferior a 90%. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Ao abrir a embalagem homogeneíze bem o produto. Até duas semanas pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer lave toda a superfície com água imediatamente. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Em pinturas internas ou externas, a aplicação ou retoque de massa podem causar diferenças de tonalidade ou intensidade de brilho. Observar que a imperfeição natural das paredes podem tornar-se mais evidentes após aplicação de acabamento com maior brilho. Caso de dúvidas, por favor, entrar em contato, tendo em mãos Nota Fiscal do produto e lote ou sua embalagem. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de desempenho nas sobras não utilizadas ou guardadas.

Precauções:

Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e mascara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provocar o vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação De segurança do Produto Químico – FISPQ. Emergência medica (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000 148110. Emergência e acidentes de transportes (24 horas): 08000 192274.

Observações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação à cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

Condições de asseguridade

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Informações adicionais

Ligue para: SAC( 65 ) 3611-3030 ou visite nosso site www.maxvinil.com.br