TINTA EMBORRACHADA MAXFLEX MAXVINIL

Classificação: Conforme NBR ABNT 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.5.8
Descrição: A Tinta Emborrachada Maxflex possui excelente elasticidade, cobertura e acabamento. Pode ser utilizada para aplicação em paredes de alvenaria em geral corrigindo microfissuras. Também pode ser aplicada em telhados de zinco alumínio ou galvanizado, conferindo redução de ruídos e temperatura no ambiente. Forma uma membrana impermeável e elástica com resistência à ação de intempéries (sol e chuva).

Propriedades Físico-Químicas
Cor: Branco Neve
Brilho Acabamento: Fosco
Sólidos: 40-60 %
Viscosidade: 100- 130 ku
Peso Específico: 1,20 -1,40 g/cm3
VOC (compostos orgânicos Voláteis): 20,48g/l
Ponto de Fulgor: > 100° C
Informações técnicas:
Composição: Resina à base de polímeros acrílicos elastoméricos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos dispersantes e microbicidas

Prazo de validade: 36 meses
Informações toxicológicas: consultar FISPQ
Embalagem: Lata 18L ;Galão 3,6L e Litro 900mL

Dados de aplicação:
Rendimento: 18L: Até 324 m²
3,6L: Até 64,8 m²
900mL: Até 16,2 m²
Diluição: Todas as superfícies: após completa homogeneização do produto diluir a 1ª demão de 20% a 30% e as próximas demãos de 10% a 20% com água potável e mexer até sua completa diluição.
Aplicação: Rolo de espuma, pincel ou trincha e pistola.
Demãos: 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas.
Secagem: Ao toque: 1 hora
Final: 12 horas

Preparação da superfície:
De acordo com a ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado, firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão ou mofo;
·Emboço, reboco novo ou concreto recém-executado: aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar pó. Aplicar selador para alvenaria;
·Reboco fraco, caiação e partes soltas: lixar, eliminar o pó e as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes;
·Superfícies pintadas: aplicar o acabamento;
·Substratos cerâmicos porosos, vitrificados e fibrocimento: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem;
·Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir com massa niveladora conforme o ambiente (interno ou externo);
·Partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6h e enxaguar bem. Aguardar a secagem;
·Superfícies com brilho: lixar, eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar a secagem;
·Superfícies com gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem;
·Superfícies com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Condições ambientais:
Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes. Temperaturas no intervalo de 10ºC a 40ºC e umidade inferior a 90%. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Ao abrir a embalagem homogeneíze bem o produto. Até duas semanas pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer lave toda a superfície com água imediatamente. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Em pinturas internas ou externas, a aplicação ou retoque de massa podem causar diferenças de tonalidade ou intensidade de brilho. Observar que a imperfeição natural das paredes podem tornar-se mais evidentes após aplicação de acabamento com maior brilho. Caso de dúvidas, por favor, entrar em contato, tendo em mãos Nota Fiscal do produto e lote ou sua embalagem. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de desempenho nas sobras não utilizadas ou guardadas.

Precauções:
Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e mascara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provocar o vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação De segurança do Produto Químico – FISPQ. Emergência medica (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000 148110. Emergência e acidentes de transportes (24 horas): 08000 192274.
Observações
Utilize as cartelas de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação à cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.
Condições de asseguridade
Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.
Informações adicionais
Ligue para: SAC( 65 ) 3611-3030 ou visite nosso site www.maxvinil.com.br