VERNIZ MARÍTIMO MAXVINL

Classificação: Conforme NBR ABNT 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.3.1.1 e especificado conforme ABNT NBR 16211.

Descrição: É indicado para superfícies internas e externas de madeira, realçando seu aspecto natural. Fácil de aplicar, bom alastramento, boa aderência, secagem rápida, ótimo acabamento brilhante e boa homogeneidade.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: Incolor

Brilho Acabamento: Brilhante

Sólidos/ Volume: 56,80V – 58,10 %

Sólidos/ Peso: 57,10 – 59,10 %

Viscosidade: 55 – 65 ku

Peso Específico: 0,910 – 0,930 g/cm3

VOC (compostos orgânicos Voláteis): 439 g/l

Ponto de Fulgor: > 100° C

Informações técnicas:

Composição: Resina alquídica, solvente do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, secantes organometálicos e aditivos. Não contém benzeno e metais pesados.

Prazo de validade: 36 meses

Informações toxicológicas: consultar FISPQ

Embalagem: Lata 18L ;Galão 3,6L; Litro 900mL e Mini 225mL

Dados de aplicação:

Rendimento: 18 L: 175 a 225 m2

3,6L: 35 a 45 m2

900 mL: 8,75 a 11,25 m2

225mL: 2,18 a 6,25 m2

Diluição: 1ª demão: 15% a 20% COM SOLVRAZ

Demais: até 15% COM SOLVRAZ

Aplicação: Rolo de espuma, pincel ou trincha e pistola

Demãos: 2 a 3 demãos com intervalo de 12 horas

Secagem: Ao toque: 2 a 4 horas

Final: 24 horas

Preparação da superfície:

De acordo com a ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado, firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão ou mofo;

Madeira:

Madeira sem acabamento (nova): a superfície deve estar seca (no máximo 20% de umidade) e limpa, livre de pó, gordura e partes soltas. Lixar com grana 180/240 para eliminar as farpas e limpar a poeira com um pano umedecido com aguarrás ou thinner. Em casos de madeira envelhecida, lixar com maior profundidade ou aplicar tratamento químico adequado.

Madeira Resinosa (nova): lavar toda a superfície com solvente (Thinner), deixar secar e repetir a operação. Aplicar uma demão de seladora para madeira.

Madeira com acabamento (repintura em verniz): lixar a superfície e limpar o pó com um pano umedecido com aguarrás ou thinner. Em caso de acabamento deteriorado, lixar ou aplicar removedor de pintura até total remoção do acabamento e limpar a superfície com um pano umedecido com aguarrás ou thinner.

Manchas de gordura ou graxa em repinturas: lavar a superfície com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem. Em madeiras novas utilizar estopas embebecida em aguarrás ou thinner. Superfícies soltas e mofadas devem ser lavadas com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar a secagem.

Condições ambientais:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes. Temperaturas no intervalo de 10ºC a 40ºC e umidade inferior a 90%. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Ao abrir a embalagem homogeneíze bem o produto. Até duas semanas pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer lave toda a superfície com água imediatamente. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Em pinturas internas ou externas, a aplicação ou retoque de massa podem causar diferenças de tonalidade ou intensidade de brilho. Observar que a imperfeição natural das paredes podem tornar-se mais evidentes após aplicação de acabamento com maior brilho. Caso de dúvidas, por favor, entrar em contato, tendo em mãos Nota Fiscal do produto e lote ou sua embalagem. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de desempenho nas sobras não utilizadas ou guardadas.

Precauções:

Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e mascara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provocar o vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação De segurança do Produto Químico – FISPQ. Emergência medica (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000 148110. Emergência e acidentes de transportes (24 horas): 08000 192274.

Observações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação à cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

Condições de asseguridade

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Informações adicionais

Ligue para: SAC( 65 ) 3611-3030 ou visite nosso site www.maxvinil.com.br